# Bilaga till dagligvarubranchens gemensamma avsiktsförklaring kring plastförpackningar i frysen

Avsiktsförklaringen är en aktivitet inom ramen för den gemensamma övergripande målsättningen om att alla förpackningar ska vara materialåtervinningsbara 2025.

Genom att gemensamt jobba enligt hierarkin nedan kommer vi kunna öka värdet på den återvunna plastråvaran. Hierarkin kan komma att justeras iom kommande investeringar inom infrastruktur kopplat till återvinning samt materialutveckling.

**Under 2022 har vi för avsikt att börja omställningen av plastförpackningar i frysen (om det inte redan har påbörjats). Omställningen innebär i sak att;**

* 1. Använd blåst- eller planextruderad film, som kan vara co-extruderad men skall vara av mono PE1 eller mono PP1

Eller:

* 1. Använda adehesivlaminerade mono PE1 eller mono PP1 filmer där mängden lim och tryck tillsammans < 5%2
  2. Minska tryckytan på förpackningen inkl lack till max 60%3
  3. Minska mängden pigment tex TiO2 för de produkter där det går och i högre grad använda transparenta/ej infärgade filmer. Detta i syfte att öka värdet på återvunnen plastråvara.

Rekommendationer att jobba vidare med i dialog med materialleverantörer

* Använd värmestabila tryckfärger och lim som klarar >200 grader celcius

*1 Densitet < 0,97 g/cm3*

*2 I undantagsfall <10%*

*3 Recyclass rekommenderar <50% tryckyta & EUPIA-godkänd tryckfärg*

De företag som skrivit under avsiktsförklaringen har som intention att följa materialhierarkin ovan. Varje företag ansvarar för genomförande och uppföljning.